#### Трубы бесшовные горячедеформированные общего назначения (трубы для машиностроения)

Предназначены для изготовления деталей машин и узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой, горно-шахтной, крановой и прочих подотраслях машиностроения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

          Возможно производство труб по нестандартным размерам, труб со смещенными допусками по геометрическим размерам, труб с повышенной точностью по толщине стенки (+/- 6%) и по наружному диаметру (+/-0,5%), особотолстостенных труб с отношением D/S до 3,6 и толщиной стенки до 55 мм.

          Трубы могут быть подвергнуты изотермическому отжигу и обточены по наружной поверхности.

#### Сортамент бесшовных труб общего назначения (труб для машиностроения).

| D, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
|  | Масса 1 погонного метра, кг/м |
| 42 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 6,04 | 6,71 | 7,32 | 7,89 | 8,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | 8,63 | 9,22 | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 7,42 | 8,29 | 9,10 | 9,86 | 10,58 | 11,24 | 12,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 8,11 | 9,07 | 9,99 | 10,85 | 11,66 | 12,43 | 13,81 | 14,99 | 15,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,85 | 16,18 | 16,77 | 17,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 13,29 | 14,20 | 15,88 | 17,36 | 18,03 | 18,64 | 19,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5,82 | 6,49 | 7,15 | 7,87 | 8,43 | 9,67 | 10,85 | 11,98 | 13,07 | 14,11 | 15,09 | 16,92 | 18,54 | 19,29 | 19,97 | 21,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,09 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 18,64 | 20,52 | 21,38 | 22,19 | 23,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 19,33 | 21,31 | 22,22 | 23,08 | 24,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,20 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 20,37 | 22,49 | 23,48 | 24,41 | 26,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 21,40 | 23,67 | 24,73 | 25,75 | 27,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 23,82 | 26,44 | 27,67 | 28,85 | 31,07 | 33,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 14,15 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 25,89 | 28,80 | 30,18 | 31,52 | 34,03 | 36,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 27,96 | 31,17 | 32,70 | 34,18 | 36,99 | 39,60 | 43,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 16,40 | 18,54 | 20,64 | 22,69 | 24,68 | 26,63 | 30,38 | 33,93 | 35,63 | 37,29 | 40,44 | 43,40 | 47,47 | 51,10 | 53,27 |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 17,43 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 32,45 | 36,30 | 38,15 | 39,95 | 43,40 | 46,66 | 51,17 | 55,24 | 57,70 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,30 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | 34,52 | 38,67 | 40,66 | 42,61 | 46,36 | 49,91 | 54,87 | 59,38 | 62,14 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 36,94 | 41,43 | 43,60 | 45,72 | 49,81 | 53,71 | 59,18 | 64,21 | 67,32 | 70,23 |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 15,04 | 16,48 | 19,90 | 20,71 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 39,01 | 43,80 | 46,11 | 48,38 | 52,77 | 56,96 | 62,88 | 68,36 | 71,76 | 74,97 |  |  |  |  |
| 133 |  |  | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | 41,08 | 46,16 | 48,63 | 51,05 | 55,73 | 60,22 | 66,58 | 72,50 | 76,20 | 79,70 | 86,11 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,07 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 43,50 | 48,93 | 51,56 | 54,15 | 59,18 | 64,02 | 70,90 | 77,33 | 81,83 | 85,22 | 92,33 |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  | 20,71 | 23,99 | 27,22 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 45,57 | 51,29 | 54,08 | 56,82 | 62,14 | 67,27 | 74,60 | 81,48 | 85,82 | 89,96 | 97,65 | 104,56 |  |  |
| 152 |  |  |  |  | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 47,64 | 53,66 | 56,59 | 59,48 | 65,10 | 70,53 | 78,30 | 85,62 | 90,26 | 94,69 | 102,98 | 110,48 |  |  |
| 159 |  |  |  |  | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 40,15 | 43,55 | 50,06 | 56,42 | 59,53 | 62,59 | 68,55 | 74,33 | 82,61 | 90,45 | 95,43 | 100,22 | 109,19 | 117,38 |  |  |
| 168 |  |  |  |  |  |  | 31,56 | 35,29 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 53,17 | 59,97 | 63,30 | 66,58 | 72,99 | 79,21 | 88,16 | 96,67 | 102,09 | 107,32 | 117,18 | 126,26 | 136,49 |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 57,31 | 64,71 | 68,33 | 71,91 | 78,91 | 85,72 | 95,56 | 104,95 | 110,97 | 116,79 | 127,84 | 138,10 | 149,81 |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  | 33,69 | 41,06 | 45,37 | 49,64 | 53,86 | 62,14 | 70,23 | 74,20 | 78,12 | 85,82 | 93,31 | 104,19 | 114,92 | 121,33 | 127,84 | 140,27 | 151,91 | 165,35 | 177,55 |
| 203 |  |  |  |  |  |  | 38,47 | 43,06 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 65,25 | 73,78 | 77,97 | 82,12 | 90,26 | 98,20 | 109,74 | 120,83 | 127,99 | 134,94 | 148,26 | 160,78 | 175,33 | 188,65 |
| 219 |  |  |  |  |  |  | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 70,77 | 80,10 | 84,68 | 89,22 | 98,15 | 106,88 | 119,60 | 131,88 | 139,82 | 147,55 | 162,46 | 176,57 | 193,09 | 208,38 |
| 245 |  |  |  |  |  |  | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 79,75 | 90,35 | 95,58 | 100,77 | 110,97 | 120,98 | 135,63 | 149,83 | 159,06 | 168,09 | 185,55 | 202,22 | 221,95 | 240,45 |
| 273 |  |  |  |  |  |  | 52,28 | 58,59 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 89,42 | 101,41 | 107,32 | 113,20 | 124,78 | 136,17 | 152,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,68 | 85,18 | 92,62 | 107,38 | 121,93 | 129,12 | 129,13 | 150,43 | 164,38 | 184,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,09 | 92,23 | 100,32 | 116,35 | 132,19 | 140,02 | 147,82 | 163,26 | 178,50 | 200,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,51 | 142,24 | 161,77 | 171,46 | 181,10 | 200,24 | 219,18 | 247,22 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Нормативная документация

| Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 “Трубы стальные бесшовные горячедеформированные” | 42-426 | 10-45, 20Х, 45Х, 18ХГТ, 30ХГСА, и др.по согласованию |
| ГОСТ 30564-95 “Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами” | 457-245 | 10, 20, 10Г2, 30ХМА, 15ХМ, 09Г2С, 10Г2А |
| ГОСТ 9567-75 “Трубы стальные прецизионные” | 70-203 | 10-60, 10Х-45Х, 18ХГТ, 30ХГСА, и др.по согласованию |
| ГОСТ 23270-89 “Трубы-заготовки для механической обработки” | 42-245 |  |
| ТУ 14-3-1794-91 “Трубы бесшовные горячедеформированные из конструкционной малоуглеродистой стали” | 89-203 | 08Х2Г2Ф |
| ТУ 14-3-1551-88 “Трубы бесшовные горячедеформированные из конструкционной малоуглеродистой мартенситной стали” | 89-203 | 07Х3ГНМЮА, 10Х3ГНМЮА |
| ТУ 14-3-533-76 “Трубы горячекатаные из стали марки КВК-32” | 57-245 | 32Х2НВМБР (КВК-32) |
| ТУ 14-3-674-78 “Трубы стальные бесшовные горячекатаные из стали марок 30ХГСА-ВД, 30ХГСН2А-ВД, 30ХГСНМА-ВД, 40ХН2СМА-ВД (ЭИ643-ВД)” | 57-245 | 30ХГСА-ВД, 30ХГСН2А-ВД, 30ХГСНМА-ВД, 40ХН2СМА-ВД |
| ТУ 14-3-156-36-97 “Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для зерноуборочных комбайнов” | 102, 133 | 45ПВ |
| ТУ 14-3-1523-88 “Трубы бесшовные горячедеформированные из конструкционной стали” | 57-245 | ОХМ, ОХН1М, 08Н3МФА |
| ТУ 14-3-675-78 “Трубы стальные бесшовные горячекатаные для авиационной техники” | 57-245 | 10-45, 38ХА, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 12ХН3А, 38Х2МЮА |
| ТУ 14-3-1974-99 “Трубы стальные бесшовные горячекатаные” для изготовления муфт к обсадным трубам” | 166; 187,7 | Д |
| ТУ 1308-005-331160077-2001 “Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 12Х3ГНМФБА” | 107-203 | 12Х3ГНМФБА |
| ТУ 14-3-748-79 “Трубы бесшовные горячекатаные из хромомарганцевоникелевой стали 19ХГН” | 84-89 | 19ХГН |
| ТУ 14-3-1978-2001 “Трубы стальные бесшовные горячедеформированные обычной точности для механизированных шахтных крепей” | 89-245 | 30ХГСА |
| ТУ 14-156-65-2005 “Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для нефтепроводов” | 57-426 | Д, 30Г1, 35ХГСА |
| ТУ 14-161-184-2000 “Трубы стальные бесшовные из стали марки 09Г2С” | 57-245 | 09Г2С |
| ТУ 14-156-64-2005 “Трубы стальные бесшовные горячедеформированные передельные для производства муфт к насосно-компрессорным трубам (НКТ) и обсадным трубам” | 73-187,7 | 32Г2 |
| ТУ 14-156-46-2002 “Трубы стальные бесшовные передельные для производства муфт к обсадным трубам” | 169-363 | Д, Е, Л, М, Р |
| ТУ 1301-157-0147016-01 “Трубы-заготовки для бурильных замков повышенной эксплуатационной надежности” | 111-178 | 40ХМФА |
| DIN 1629 “Трубы круглые бесшовные специальных требований” DIN 1630 “Трубы круглые бесшовные специальных повышенных требований” | 42-273 | St.37.0, St.44.0, St.52,0 St.37.4, St.44.4, St.52,4 |
| ASTM A53 “Труба стальная” | 42,2-406,4 | Grade A, Grade B |
| ASTM A106 “Стандартная спецификация для труб бесшовных из углеродистой стали для использования при высоких температурах” | 42,2-406,4 | Grade A, Grade B |
| ASTM A210 “Бесшовные стальные котельные трубы из среднеуглеродистой стали” | 57-406,4 | Grade A, Grade B |
| ASTM A333 / A333M “Спецификация на бесшовные и сварные трубы для эксплуатации при низких температурах” | 42,2-406,4 | Grade A, Grade B |

#### Трубы бесшовные для нефтеперерабатывающей и химической промышленности (крекинговые трубы)

Применяются в химических установках для крекинга нефтепродуктов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Крекинговые трубы диаметром 42-273мм изготавливаются методом горячего прессования из непрерывнолитой  заготовки.

Прессованные трубы имеют более высокие средние значения прочности (на 5-7%) и пластичности (на 10-14%), чем катаные, что уменьшает вероятность их разрушения  по сравнению с катаными в 5 раз.

У прессованных труб более длительный срок эксплуатации за счет оптимальной структуры металла и комплекса механических свойств.

#### Сортамент крекинговых труб

| Наружный диаметр,мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 |
|  | Масса 1 погонного метра, кг |
| 42 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 5,33 | 6,04 | 6,71 | 7,32 | 7,89 | 8,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | 8,63 | 9,22 | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,51 | 7,42 | 8,29 | 9,10 | 9,86 | 10,58 | 11,24 | 12,43 | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 7,10 | 8,11 | 9,08 | 9,99 | 10,85 | 11,67 | 12,43 | 13,81 | 14,43 | 14,99 | 15,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,85 | 15,54 | 16,18 | 16,77 | 17,31 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 13,29 | 14,20 | 15,88 | 16,65 | 17,36 | 18,03 | 18,64 | 19,73 |  |  |  |  |  |
| 63,5 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 17,09 | 17,94 | 18,74 | 19,49 | 20,20 | 21,45 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 7,05 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,09 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | 21,38 | 22,19 | 23,67 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 7,27 | 8,01 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | 22,22 | 23,08 | 24,66 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 7,60 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,20 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,41 | 26,14 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 7,93 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 21,40 | 22,57 | 23,67 | 24,74 | 25,75 | 27,62 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 8,71 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,66 | 28,85 | 31,07 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 9,38 | 10,36 | 12,28 | 14,15 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 25,89 | 27,37 | 28,80 | 30,19 | 31,52 | 34,03 | 35,21 |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 11,10 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 27,96 | 29,59 | 31,17 | 32,70 | 34,18 | 36,99 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 11,96 | 14,20 | 16,40 | 18,54 | 20,64 | 22,69 | 24,68 | 26,63 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 | 40,44 | 41,95 | 43,40 | 47,47 | 51,10 | 53,27 |
| 108 |  |  | 12,70 | 15,09 | 17,43 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 32,45 | 34,40 | 36,30 | 38,15 | 39,95 | 43,40 | 45,05 | 46,66 | 51,17 | 55,24 | 57,70 |
| 114 |  |  | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,30 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | 34,52 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,61 | 46,36 | 48,16 | 49,91 | 54,87 | 59,38 | 62,14 |
| 121 |  |  | 14,30 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 36,94 | 39,21 | 41,43 | 43,60 | 45,72 | 49,81 | 51,79 | 53,71 | 59,18 | 64,21 | 67,32 |
| 127 |  |  | 15,04 | 17,90 | 20,71 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,12 | 48,38 | 52,77 | 54,89 | 56,96 | 62,88 | 68,36 | 71,77 |
| 133 |  |  | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | 41,08 | 43,65 | 46,16 | 48,63 | 51,05 | 55,73 | 58,00 | 60,22 | 66,58 | 72,50 | 76,20 |
| 140 |  |  |  | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,07 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,15 | 59,18 | 61,63 | 64,02 | 70,90 | 77,33 | 81,38 |
| 146 |  |  |  | 20,71 | 23,99 | 27,22 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 45,57 | 48,46 | 51,29 | 54,08 | 56,82 | 62,14 | 64,73 | 67,27 | 74,60 | 81,48 | 85,82 |
| 152 |  |  |  | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 47,64 | 50,68 | 53,66 | 56,60 | 59,48 | 65,10 | 67,84 | 70,53 | 78,30 | 85,62 | 90,26 |
| 159 |  |  |  | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | 50,06 | 53,27 | 56,42 | 59,53 | 62,59 | 68,55 | 71,46 | 74,33 | 82,61 | 90,45 | 95,44 |
| 168 |  |  |  |  |  | 31,56 | 35,29 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 53,17 | 56,60 | 59,97 | 63,31 | 66,58 | 72,99 | 76,13 | 79,21 | 88,16 | 96,67 | 102,10 |
| 180 |  |  |  |  |  | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 | 78,91 | 82,34 | 85,72 | 95,56 | 104,95 | 110,98 |
| 194 |  |  |  |  |  | 36,69 | 41,06 | 45,37 | 49,64 | 53,86 | 62,14 | 66,22 | 70,23 | 74,21 | 78,12 | 85,82 | 89,59 | 93,31 | 104,19 | 114,62 | 121,34 |
| 203 |  |  |  |  |  | 38,47 | 43,06 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 65,25 | 69,55 | 73,78 | 77,98 | 82,12 | 90,26 | 94,25 | 98,20 | 109,74 | 120,83 | 127,99 |
| 219 |  |  |  |  | 36,6 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 70,77 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 89,22 | 98,15 | 102,54 | 106,88 | 119,60 | 131,88 | 139,83 |
| 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,76 | 110,97 | 116,00 | 120,98 | 135,63 | 149,83 | 159,07 |

#### Нормативная документация

| Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 550-75 "Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" | 42-245 | 10, 20, 10Г2, 12ХМ, 15Х5,15Х5М, 15Х5ВФ |

#### Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали (нержавеющие трубы)

Трубы используются в химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности и предназначены для транспортировки коррозионно-активных сред.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющие трубы изготавливаются методом горячего прессования из труднодеформируемых коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов.

Возможно изготовление труб различного внутреннего профиля (прямоугольник, шестиугольник, и т.д.), а также биметаллических труб.

Горячее прессование в комплексе с последующим травлением обеспечивает высокое качество поверхности (шероховатость Ra- 1,1-1,6 мкм).

Качество труб подтверждается проведением неразрушающего ультразвукового контроля поверхности и тела труб, а также контролем геометрических параметров по всей длине трубы.

#### Сортамент нержавеющих труб

| D, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 |
|  | Масса 1 погонного метра, кг |
| 42 | 3,77 | 4,19 | 4,59 | 5,36 | 6,08 | 6,75 | 7,37 | 7,94 | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4,07 | 4,52 | 4,96 | 5,81 | 6,6 | 7,35 | 8,04 | 8,69 | 9,28 | 9,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 4,3 | 4,86 | 5,34 | 6,25 | 7,12 | 7,94 | 8,71 | 9,43 | 10,1 | 10,72 | 11,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 5,08 | 5,58 | 6,55 | 7,47 | 8,34 | 9,16 | 9,93 | 10,65 | 11,32 | 12,51 | 13,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 5,42 | 5,96 | 7,00 | 7,99 | 8,93 | 9,83 | 10,67 | 11,47 | 12,21 | 13,55 | 14,15 | 14,69 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 5,53 | 6,08 | 7,15 | 8,17 | 9,13 | 10,05 | 10,92 | 11,74 | 12,51 | 13,9 | 14,52 | 15,09 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 5,86 | 6,45 | 7,59 | 8,69 | 9,73 | 10,72 | 11,66 | 12,58 | 13,4 | 14,94 | 15,64 | 16,28 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 6,2 | 6,83 | 8,04 | 9,21 | 10,32 | 11,39 | 12,41 | 13,38 | 14,3 | 15,98 | 16,75 | 17,47 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 7,99 | 7,82 | 9,23 | 10,6 | 11,91 | 13,18 | 14,39 | 15,58 | 16,68 | 18,76 | 19,73 | 20,65 | 22,34 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 8,77 | 8,44 | 9,98 | 11,47 | 12,91 | 14,3 | 15,64 | 16,93 | 18,17 | 20,5 | 21,59 | 22,63 | 24,57 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 9,4 | 8,81 | 10,42 | 11,99 | 13,5 | 14,97 | 16,38 | 17,75 | 19,06 | 21,54 | 22,71 | 23,83 | 24,95 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 7,89 | 9,68 | 11,47 | 13,2 | 14,89 | 16,53 | 18,12 | 19,66 | 21,15 | 23,97 | 25,31 | 26,61 | 29,04 | 31,27 |  |  |  |  |
| 89 |  | 8,48 | 10,42 | 12,36 | 14,25 | 16,08 | 17,87 | 19,61 | 21,29 | 22,93 | 26,06 | 27,55 | 28,99 | 31,72 | 34,25 |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 11,17 | 13,25 | 15,29 | 17,27 | 19,21 | 21,1 | 22,93 | 24,72 | 28,14 | 29,78 | 31,37 | 34,4 | 37,23 |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 12,04 | 14,3 | 16,5 | 18,66 | 20,77 | 22,83 | 24,84 | 26,8 | 30,58 | 32,39 | 34,15 | 37,53 | 40,7 | 43,68 | 46,46 | 49,04 | 51,42 |
| 108 |  |  | 12,78 | 1,519 | 17,55 | 19,85 | 22,11 | 24,32 | 26,48 | 28,59 | 32,66 | 34,62 | 36,53 | 40,21 | 43,68 | 46,96 | 50,03 | 52,91 | 55,59 |
| 114 |  |  |  | 16,08 | 18,59 | 21,05 | 23,45 | 25,81 | 28,12 | 30,38 | 34,75 | 36,86 | 38,92 | 42,89 | 46,66 | 50,23 | 53,61 | 56,78 | 59,76 |
| 121 |  |  |  | 17,12 | 19,81 | 22,44 | 25,02 | 27,55 | 30,03 | 32,46 | 37,18 | 39,46 | 41,7 | 46,01 | 50,13 | 54,05 | 57,78 | 61,3 | 64,63 |
| 127 |  |  |  | 18,02 | 20,85 | 23,63 | 26,36 | 29,04 | 31,67 | 34,25 | 39,26 | 41,7 | 44,08 | 48,69 | 53,11 | 57,33 | 61,35 | 65,17 | 68,8 |
| 133 |  |  |  | 18,91 | 21,89 | 24,82 | 27,7 | 30,53 | 33,31 | 36,04 | 41,35 | 43,93 | 46,46 | 51,37 | 58,09 | 60,61 | 64,93 | 69,05 | 72,97 |
| 140 |  |  |  |  | 23,11 | 26,21 | 29,26 | 32,26 | 35,22 | 38,12 | 43,78 | 46,53 | 49,24 | 54,5 | 59,56 | 64,43 | 69,09 | 73,56 | 77,83 |
| 146 |  |  |  |  | 24,15 | 27,4 | 30,6 | 33,75 | 36,88 | 39,91 | 45,86 | 48,77 | 51,62 | 57,18 | 62,54 | 67,71 | 72,67 | 77,43 | 82,6 |
| 152 |  |  |  |  |  | 28,59 | 31,94 | 35,24 | 38,49 | 41,7 | 47,95 | 51,38 | 54,01 | 59,86 | 65,52 | 70,98 | 76,24 | 81,31 | 86,17 |
| 159 |  |  |  |  |  | 29,98 | 33,51 | 36,98 | 40,4 | 43,78 | 50,38 | 53,61 | 56,78 | 62,99 | 69,5 | 74,8 | 80,41 | 85,82 | 91,03 |
| 168 |  |  |  |  |  | 31,77 | 35,52 | 39,21 | 42,86 | 46,46 | 53,51 | 56,96 | 60,36 | 67,01 | 73,46 | 79,72 | 85,77 | 91,63 | 97,29 |
| 180 |  |  |  |  |  |  | 38,2 | 42,19 | 46,14 | 50,03 | 57,68 | 61,43 | 65,12 | 72,37 | 79,42 | 86,27 | 92,92 | 99,37 | 105,63 |
| 194 |  |  |  |  |  |  | 41,32 | 45,67 | 49,96 | 54,2 | 62,54 | 66,64 | 70,68 | 78,63 | 86,37 | 93,91 | 101,26 | 108,41 | 115,36 |
| 219 |  |  |  |  |  | 41,89 | 46,91 | 51,87 | 56,78 | 61,65 | 71,23 | 75,94 | 80,61 | 89,79 | 98,78 | 107,56 | 116,15 | 124,54 | 132,73 |
| 245 |  |  |  |  |  |  | 52,71 | 58,32 | 63,88 | 69,39 | 80,26 | 85,62 | 90,93 | 101,41 | 111,68 | 121,76 | 131,64 | 141,32 | 150,8 |
| 273 |  |  |  |  |  |  | 58,97 | 65,27 | 71,53 | 77,73 | 89,99 | 96,05 | 102,05 | 113,91 |  |  |  |  |  |

Возможно изготовление труб с размерами, не указанными в таблице. Поставка труб производится по дополнительному техническому соглашению.

Трубы изготавливаются длиной от 2 м до 12,5 м.

#### Нормативная документация

| Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали" | 42-273 | 20Х13, 12Х13, 12Х17, 08-12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28М2Т, 10-20Х23Н18, 02-08Х18Н10 и другие по ГОСТ 5632-72 |
| ТУ 14-1-5410-2001 «Трубы бесшовные горячедеформированные из низколегированной коррозионностойкой стали марок 04Х18Н10, 03Х18Н11, 03Х17АН9, 304LN» | 42-245 | 04Х18Н10, 03Х18Н11, 03Х17АН9, 304LN |
| ТУ 14-3Р-197-2001 «Трубы бесшовные из коррозионностойких сталей с повышенным качеством поверхности» | 76-245 | 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т |
| ТУ 14-156-45-2002 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из нержавеющей стали для холодного передела» | 83-245 | 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т |
| ТУ 14-3-596-77 «Трубы горячедеформированные из коррозионностойкой стали для холодного передела» | 133-159 | 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т |
| ТУ 14-1-5392-2000 «Трубы биметаллические бесшовные коррозионностойкие» | 159-245 | Основной слой (наружный) – углеродистые или легированные стали. Плакирующий слой (внутренний) – коррозионностойкие стали. |
| DIN 17456 "Бесшовные кольцеобразные трубы из коррозионностойкой стали" | 42-273 | Х6CrNiTi1810 и другие согласно технической документации |

#### Трубы для паровых котлов и паропроводов

Предназначены для паровых котлов и трубопроводов, установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара.  Изготавливаются методами горячего прессования и горячей прокатки на непрерывном стане.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

          Величина шероховатости внутренней поверхности прессованных труб Ra – 1,1-1,6 мкм.

         При использовании в трубопроводах прессованных труб вместо катаных падение давления транспортируемых сред на участках равной длины снижается на 40%.

          За равный промежуток времени при эксплуатации на прессованных трубах оседает слой накипи в 4 раза меньше, чем на катаных.

          Прессованные трубы имеют более высокие средние значения прочности (на 5-7%) и пластичности (на 10-14%), чем катаные, что уменьшает вероятность их разрушения  по сравнению с катаными в 5 раз.

          По требованию потребителя на период транспортировки и хранения возможно нанесение защитного покрытия.

#### Сортамент бесшовных котельных труб из углеродистых и легированных марок стали

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |
|  | Масса 1 погонного метра, кг |
| 42 | 3,83 | 4,25 | 4,66 | 5,44 | 6,17 | 6,85 | 7,48 | 8,06 | 8,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5,35 | 5,96 | 6,56 | 7,71 | 8,81 | 9,87 | 10,87 | 11,82 | 12,71 | 13,56 | 15,17 | 16,53 | 17,69 |  |  |  |  |  |
| 60 | 5,65 | 6,30 | 6,94 | 8,17 | 9,35 | 10,47 | 11,55 | 12,58 | 13,55 | 14,47 | 16,23 | 17,74 | 19,05 | 20,16 |  |  |  |  |
| 76 |  | 8,12 | 8,96 | 10,59 | 12,18 | 13,71 | 15,19 | 16,62 | 18,00 | 19,32 | 21,82 | 24,10 | 26,18 | 28,06 |  |  |  |  |
| 83 |  | 8,92 | 9,84 | 11,65 | 13,42 | 15,12 | 16,78 | 18,39 | 19,94 | 21,44 | 24,29 | 26,93 | 29,37 | 31,59 | 33,82 |  |  |  |
| 89 |  | 9,60 | 10,60 | 12,56 | 14,48 | 16,33 | 18,15 | 19,90 | 21,61 | 23,26 | 26,42 | 29,36 | 32,10 | 34,64 | 37,14 | 39,31 |  |  |
| 102 |  |  | 12,24 | 14,54 | 16,78 | 18,97 | 21,10 | 23,19 | 25,22 | 27,21 | 31,02 | 34,62 | 38,01 | 41,20 | 44,18 | 47,17 | 52,21 | 54,43 |
| 108 |  |  | 13,00 | 15,45 | 17,84 | 20,18 | 22,47 | 24,71 | 26,89 | 29,03 | 33,14 | 37,04 | 40,74 | 44,23 | 47,52 | 50,59 | 56,45 | 58,97 |
| 114 |  |  | 14,40 | 17,11 | 19,76 | 22,35 | 24,89 | 27,37 | 29,79 | 32,16 | 36,72 | 41,06 | 45,16 | 49,04 | 52,69 | 56,12 | 60,68 | 63,50 |
| 121 |  |  | 15,32 | 18,22 | 21,06 | 23,84 | 26,56 | 29,23 | 31,84 | 34,39 | 39,32 | 44,08 | 48,50 | 52,75 | 56,78 | 60,57 | 65,62 | 68,80 |
| 133 |  |  |  | 20,13 | 23,28 | 26,38 | 29,42 | 32,41 | 35,34 | 38,20 | 43,77 | 49,12 | 54,23 | 59,12 | 63,77 | 68,20 | 76,38 | 80,12 |
| 140 |  |  |  | 21,24 | 24,58 | 27,87 | 31,09 | 34,26 | 37,38 | 40,43 | 46,37 | 52,08 | 57,57 | 62,83 | 67,86 | 72,66 | 81,58 | 85,69 |
| 146 |  |  |  | 22,20 | 25,70 | 29,14 | 32,52 | 35,85 | 39,13 | 42,34 | 48,60 | 54,63 | 60,48 | 66,01 | 71,36 | 76,47 | 86,03 | 90,46 |
| 152 |  |  |  | 23,15 | 26,81 | 30,41 | 33,96 | 37,44 | 40,88 | 44,25 | 50,83 | 57,18 | 63,30 | 69,19 | 74,85 | 80,29 | 90,48 | 95,24 |
| 159 |  |  |  | 24,26 | 28,11 | 31,90 | 35,63 | 39,30 | 42,92 | 46,48 | 53,42 | 60,14 | 66,64 | 72,90 | 78,94 | 84,74 | 95,68 | 100,80 |
| 168 |  |  |  |  | 29,78 | 33,80 | 37,77 | 41,69 | 45,54 | 49,34 | 56,76 | 63,96 | 70,98 | 77,67 | 84,19 | 90,47 | 102,36 | 107,96 |
| 194 |  |  |  |  | 34,6 | 39,32 | 43,98 | 48,58 | 53,12 | 57,61 | 66,41 | 74,99 | 83,34 | 91,46 | 99,35 | 107,01 | 121,66 | 128,64 |
| 219 |  |  |  |  |  | 44,62 | 49,94 | 55,21 | 60,41 | 65,56 | 75,69 | 85,59 | 95,27 | 104,71 | 113,93 | 122,92 | 140,21 | 148,52 |
| 245 |  |  |  |  |  | 47,78 | 56,14 | 62,10 | 67,99 | 73,83 | 85,34 | 96,62 | 107,67 | 118,50 | 129,09 | 139,46 | 159,51 | 169,20 |

#### Сортамент бесшовных котельных труб из высоколегированных марок стали

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 |
|  | Масса 1 погонного метра, кг |
| 76 | 8,22 | 9,07 | 10,73 | 12,33 | 13,88 | 15,38 | 16,83 | 18,22 | 19,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 9,03 | 9,96 | 11,80 | 13,58 | 15,32 | 16,99 | 18,62 | 20,19 | 21,71 | 24,60 | 25,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 9,72 | 10,73 | 12,72 | 14,66 | 16,54 | 18,38 | 20,16 | 21,88 | 23,56 | 26,75 | 28,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 12,40 | 14,72 | 16,99 | 19,21 | 21,37 | 23,48 | 25,54 | 27,55 | 31,41 | 33,26 | 35,05 | 38,49 | 40,72 |  |  |  |  |
| 108 |  | 13,17 | 15,64 | 18,06 | 20,43 | 22,75 | 25,02 | 27,23 | 29,39 | 33,56 | 35,56 | 37,51 | 41,26 | 44,79 |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 16,56 | 19,14 | 21,66 | 24,13 | 26,55 | 28,92 | 31,24 | 35,71 | 37,86 | 39,97 | 44,02 | 47,86 | 51,49 |  |  |  |
| 121 |  |  | 17,64 | 20,39 | 23,10 | 25,75 | 28,35 | 30,89 | 33,39 | 39,21 | 40,55 | 42,83 | 47,24 | 51,44 |  |  |  |  |
| 133 |  |  | 19,48 | 22,54 | 25,55 | 28,51 | 31,42 | 34,27 | 37,07 | 42,51 | 45,16 | 47,75 | 52,77 | 57,59 |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 23,80 | 26,99 | 30,12 | 33,21 | 36,24 | 39,22 | 45,02 | 47,84 | 50,62 | 56,00 | 61,17 | 66,13 | 73,18 | 75,43 |  |
| 146 |  |  |  | 26,02 | 29,51 | 32,93 | 36,30 | 39,62 | 42,87 | 49,21 | 52,29 | 55,32 | 61,19 | 66,84 | 72,25 | 79,94 | 82,39 | 87,11 |
| 152 |  |  |  |  | 30,79 | 34,38 | 37,92 | 41,39 | 44,81 | 51,47 | 54,71 | 57,89 | 64,09 | 70,06 | 75,80 | 83,97 | 86,58 | 91,62 |
| 159 |  |  |  |  | 32,30 | 36,07 | 39,79 | 43,46 | 47,06 | 54,10 | 57,53 | 60,90 | 67,47 | 73,82 | 79,93 | 88,66 | 91,46 | 96,88 |
| 168 |  |  |  |  | 34,23 | 38,25 | 42,21 | 46,11 | 49,96 | 57,48 | 61,15 | 64,77 | 71,82 | 78,65 | 85,24 | 94,70 | 97,74 | 103,64 |
| 194 |  |  |  |  |  |  | 49,19 | 53,79 | 58,33 | 67,25 | 71,62 | 75,93 | 84,39 | 92,61 | 100,60 | 112,15 | 115,89 | 123,19 |
| 219 |  |  |  |  |  |  | 55,90 | 61,17 | 66,39 | 76,64 | 81,69 | 86,67 | 96,46 | 106,03 | 115,36 | 128,93 | 133,34 | 141,98 |

Трубы изготавливаются немерной длины от 4 м до 12 м, а также мерной в пределах немерной по согласованию сторон.

#### Нормативная документация

| Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали | Способ производства |
| --- | --- | --- | --- |
| ТУ 14-3-460-75 "Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов" | 42-245 | 20К, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ | Горячекатаные и горячепрессованные |
|  | 76-219 | 12Х18Н12Т | Горячепрессованные |
| ТУ 14-3-190-82 "Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов" * | 42-426 | 10-45, 20Х, 30ХГСА, 12Х1МФ и др. | Горячекатаные и горячепрессованные |
| ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» | 42-245 | 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ | Горячекатаные и горячепрессованные |
|  | 76-219 | 10Х9МФБ-Ш, 12Х18Н12Т | Горячепрессованные |
| DIN EN 10216-2 "Бесшовные трубы из жаропрочных сталей" | 42-245 | St35,8; St45,8; 17Mn5; 19Mn5; 15Mo3; 13CrMo44 | Горячепрессованные |
| ASTM A106 "Стандартная спецификация для бесшовных труб из углеродистой стали для использования при высоких температурах" | 42,2-406,4 | Класс А, В | Горячекатаные и горячепрессованные |
| ASTM А210 "Трубы стальные бесшовные котельные из среднеуглеродистой стали и трубы для паронагревателя» | 57-127 | А-1, С | Горячепрессованные |

* Примечание. Размеры котельных труб по ТУ 14-3-190-82 соответствуют ГОСТу 8732-78.